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Table S1 Physical properties of leathers

	Leather sample
	Thickness
(mm)
	Tear load 
(N)
	Tear strength
(N/mm)
	Tensile strength
(N/mm2)

	PFS-50
	1.74 ± 0.03
	131.9 ± 3.2
	75.8 ± 2.7
	21.7 ± 2.7

	PFS-63
	1.72 ± 0.03
	131.1 ± 4.9
	76.1 ± 2.8
	25.4 ± 1.2

	PFS-74
	1.64 ± 0.08
	130.3 ± 6.6
	79.9 ± 7.3
	29.5 ± 0.1

	Control
	1.43 ± 0.01
	118.5 ± 4.8
	82.3 ± 3.2
	29.8 ± 1.3
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