Table 5:  Stability of liposomes at 4°C for 6 Months N=3. A.  Mean droplet size ± S.D. of F1:1% CF-L; F3: 1% CF + 0.07% CA-L; F5 :0.07% CA-L; F7: 0.13% CA-L; F9: 1% CF +0.13% CA-L.

B. Zeta potential (mv) ± S.D. of F1(1% CF-L), F3 (1% CF + 0.07% CA-L); F5 (0.07% CA-L); F7 (0.13% CA-L) and F9 (1% CF +0.13% CA-L);

| A- Mean droplet sizes up to 6 months |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formula code | Freshly prepared (0 day) | 30 days | 180 days |
| Blank | 140.2 11.4 | 153 2.9 | 200 0.2 |
| F1 | 193.8 2.7 | 227 0.2 | 310.7 0.24 |
| F3 | 71.4 0.24 | 94.2 0.05 | 170.4 0.7 |
| F5 | 230.6 0.7 | 246.3 0.02 | 325.3 0.9 |
| F7 | 257.8 1.4 | 280.1 0.3 | 370.3 0.02 |
| F9 | 76.84 0.5 | 100.4 0.08 | 195.6 0.1 |
| B- Zeta potential (mv) up to 6 months |  |  |  |
| Formula code | Freshly prepared (0 day) | 30 Days | 180 days |
| Blank | -54.2 1.23 | -48.2 0.3 | -28.7 0.2 |
| F1 | -46.7 2.82 | -43.9 3.61 | -20.1 0.6 |
| F3 | -44.2 0.12 | - 43.3 0.24 | -22.9 1.7 |
| F5 | -49.7 0.21 | -48.6 0.34 | -19.9 0.3 |
| F7 | -50.9 0.68 | - 54 2.95 | -24.3 3 |
| F9 | -46.9 0.65 | - 40.5 2.1 | -271.6 |