Table 5:  Stability of liposomes at 4°C for 6 Months N=3. A.  Mean droplet size ± S.D. of F1:1% CF-L; F3: 1% CF + 0.07% CA-L; F5 :0.07% CA-L; F7: 0.13% CA-L; F9: 1% CF +0.13% CA-L.  
 B. Zeta potential (mv) ± S.D. of F1(1% CF-L), F3 (1% CF + 0.07% CA-L); F5 (0.07% CA-L); F7 (0.13% CA-L) and F9 (1% CF +0.13% CA-L);

	A-                                                      Mean droplet sizes up to 6 months

	Formula code
	Freshly prepared (0 day)
	30 days
	180 days

	Blank
	140.2   11.4
	153  2.9
	200  0.2

	F1
	193.8 2.7
	227   0.2
	310.7   0.24

	F3
	71.4  0.24
	94.2  0.05
	170.4  0.7

	F5
	230.6  0.7
	246.3  0.02
	325.3 0.9

	F7
	257.8  1.4
	280.1  0.3
	370.3 0.02

	F9
	76.84  0.5
	100.4  0.08
	195.6  0.1

	B-                                                       Zeta potential (mv) up to 6 months

	Formula code
	Freshly prepared (0 day)
	30 Days
	180 days

	Blank
	-54.2  1.23
	-48.2  0.3
	-28.7  0.2

	F1
	-46.7  2.82
	-43.9  3.61
	-20.1  0.6

	F3
	-44.2  0.12
	- 43.3   0.24
	-22.9   1.7

	F5
	-49.7  0.21
	-48.6  0.34
	-19.9  0.3

	F7
	-50.9   0.68
	- 54   2.95
	-24.3   3

	F9
	-46.9  0.65
	- 40.5  2.1
	-271.6




